Зав. хозяйством ООО «Лютик»

Иванов И.И. 21.08.2019

Акт испытания стеллажей

ООО «Лютик»

Комиссия в составе председателя комиссии заведующего хозяйством Иванова И.И., членов комиссии кладовщика Петрова А.А., Сидорова Н.А. (не менее   2-х человек), составили настоящий акт ежегодного испытания стеллажей ООО «Лютик».

20-21 августа 2019 г. комиссия провела обследование стеллажей и  статические испытания ячеек (секций) с рабочей нагрузкой Q кг. Испытания проводились нагрузкой F=1,25Q (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55525-2017).

В результате проведения испытаний были получены следующие результаты:

Табл. 1 (Сводная таблица испытаний стеллажей)

| Сводная таблица замеров при испытаниях металлического стеллажа на нагрузки |
| --- |
| № п\п | Дата, время | Показания, ДОСМ-3, мм | Нагрузка кгс | Прогиб полки, мм | Температура t, влажность % | Примечания |
| 1 | 12.08.2019 12.51 | 0 | 0 | 0 | 18 \ 65 | Нагрузка на центр ребра полки 0,8 мм 1900х300 |
| 2 | 12:58:00 | 0,51 | 20 | 6 | 18 \ 65 |  |
| 3 | 13:00:00 | 1,41 | 40 | 27 | 18 \ 65 | Ребро полки сломалось |
| при испытаниях использовался домкрат 4 кг |

При проведении внешнего осмотра на поверхностях деталей стеллажей видимые дефекты не выявлены (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55525-2017). По результатам проведения испытаний стеллажи ООО «Лютик» соответствуют/не соответствуют требованиям нормативной документации и являются пригодными для дальнейшей эксплуатации.

Дата следующего испытания не позднее 20.08.2020.

На ячейках стеллажей вывешены таблички с указанием: номера стеллажа, нагрузки при испытании (F кг), их грузоподъёмности (Q кг), даты следующего испытания, за подписью  зав. хозяйством Иванова И.И.

Подписи членов комиссии:

_________________Иванов И.И.

_________________Петров А.А.

«21» августа 2019 г.

Табличка на стеллаж

| Номер стеллажа | Нагрузка при испытании | Грузоподъёмность | Дата испытания | Иванов И.И |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тек. | Буд. |  |
| 1/151.14 | 195 | 100 | 20.08.19 | 20.08.2020 |  |