ООО «Корпорация испытаний»

Лицензия № А 687564

г. Орск                                                                                                              “05” апреля 2017 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №12

на морозостойкость строительных материалов

- Объект: кирпич стандартный вибропрессованный М57

- Заказчик испытания: ООО «Строй Маг»

- Дата изготовления 12.03.2016 г.

- Дата испытаний 03.04.2016 г. – 05.04.2016 г.

- Число образцов 35 штук

- Размер 250 мм х120 мм х 65 мм

- Требования по морозостойкости: R45

- Условия проведения испытаний температурный режим -25 °C

- Число циклов замораживания и размораживания: 20

- Прочность (кгс/см²) образцов при сжатии после испытания: контрольных 180, основных 146

- Фактическая потеря прочности 17,3%

- Допустимая потеря прочности 20%

- Внешний вид образцов: без признаков разрушения

- Потеря массы: без изменений

Выводы: Марка кирпича вибропрессованного М57 по морозостойкости R45, ТУ 564-675-4736352-2016. Кирпич испытания прошел успешно.

Директор ООО «Корпорация испытаний»           Ширяева               Ширяева П.К.

Обратите внимание! Эту форму документа, но в редакции системы КонсультантПлюс, можно также скачать бесплатно (потребуется регистрация).